| Qualität> | Remanenzflüssdichte |  | Coercitive |  |  |  | EnergieProdukt |  | Maxm.Temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Br |  | bHc |  | iHc |  | (BxH)max |  |  |
|  | kG | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.201 | 10.9 | 868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | ≤80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | 11.3 | 899 | ≥12 | ≥955 | 36-39 | 287-310 | ≤80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | 11.4 | 907 | ≥12 | ≥955 | 38-41 | 302-326 | ≤80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | 11.5 | 915 | ≥12 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ≤80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | 11.6 | 923 | ≥12 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | ≤80 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | 10.5 | 836 | ≥12 | ≥955 | 46-49 | 366-390 | ≤80 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | 10.0 | 796 | ≥11 | ≥876 | 48-51 | 382-406 | ≤60 |
| N52 | 14.3-14.8 | 1.43-1.48 | 10.0 | 796 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | ≤60 |
| 33M | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | 10.5 | 836 | ≥14 | ≥1114 | 31-33 | 247-263 | ≤100 |
| 35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | 10.9 | 868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | 263-287 | ≤100 |
| 38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | 11.3 | 899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 |
| 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | 11.6 | 923 | ≥14 | ≥1114 | 38-410 | 302-326 | ≤100 |
| 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | 12.0 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 |
| 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | 12.5 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 |
| 48M | 13.6-14.3 | 1.36-1.43 | 12.9 | 1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 342-366 | ≤100 |
| 50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | 13.0 | 1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | ≤100 |
| 35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.20 | 10.9 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | 263-287 | ≤120 |
| 38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | 11.3 | 899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤120 |
| 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | 11.6 | 923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤120 |
| 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | 12.0 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤120 |
| 45H | 13.2-13.6 | 1.32-1.36 | 12.1 | 963 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 342-366 | ≤120 |
| 48H | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | 12.5 | 995 | ≥17 | ≥1353 | 46-498 | 366-390 | ≤120 |
| 35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | 11.0 | 876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | 263-287 | ≤150 |
| 38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | 11.4 | 907 | ≥20 | ≥1592 | 36-398 | 287-310 | ≤150 |
| 40SH | 12.5-12.8 | 1.24-1.28 | 11.8 | 939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | ≤150 |
| 42SH | 12.8-13.2 | 1.289-1.32 | 12.4 | 987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | ≤150 |
| 45SH | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | 12.6 | 1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | ≤150 |
| 28UH | 10.2-10.8 | 1.02-1.08 | 9.6 | 764 | ≥25 | ≥1990 | 26-29 | 207-231 | ≤180 |
| 30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | 10.2 | 812 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | ≤180 |
| 33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | 10.7 | 852 | ≥25 | ≥1990 | 31-343 | 247-271 | ≤180 |
| 35UH | 11.8-12.2 | 1.18-1.22 | 10.8 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 263-287 | ≤180 |
| 38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | 11.0 | 876 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | ≤180 |
| 40UH | 12.5-12.8 | 1.24-1.28 | 11.3 | 899 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | ≤180 |
| 28EH | 10.4-10.9 | 1.04-1.09 | 9.8 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 26-29 | 207-231 | ≤200 |
| 30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | 10.2 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 28-31 | 223-247 | ≤200 |
| 33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | 10.5 | 836 | ≥30 | ≥2388 | 31-34 | 247-271 | ≤200 |
| 35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.20 | 11.0 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | 263-287 | ≤200 |
| 38EH | 12.2-12.5 | 1.10-1.25 | 11.3 | 899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | ≤200 |
| 28AH | 10.4-10.9 | 1.04-1.09 | 9.9 | 787 | ≥33 | ≥2624 | 26-29 | 207-231 | ≤200 |
| 30AH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | 10.3 | 819 | ≥33 | ≥2624 | 28-31 | 223-247 | ≤200 |
| 33AH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | 10.6 | 843 | ≥33 | ≥2624 | 31-34 | 247-271 | ≤200 |